PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

MEMORIAL DESCRITIVO

Reurbanização Chácara n°264

Casa Geminada 77,90m² ( 38,95m² cada unidade) – Modelo “C”

Com 01 (uma) Unidade Adaptada para Portadores de Necessidades Especiais

Bairro Bela Vista

Xanxerê/S.C

01. - GENERALIDADES

1.1. Objeto:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os serviços de assistência técnica destinada 01 (uma)  UNIDADE HABITACIONAL GEMINADA, totalizando uma área a construir de 77,90m² dividida em 02 (duas)  unidades  de 38,95m², divididas em:

1.1.1 Unidade 01

- 01 (uma) sala/cozinha com 14,35m²;

- 01 (um) banheiro com 2,70m²;

- 02 (dois) dormitórios com 7,63m² cada.

1.1.2 Unidade Adaptada para Portadores de Necessidades Especiais

- 01 (uma) sala/cozinha com 14,24m²;

- 01 (um) banheiro com 4,10m²;

- 02 (dois) dormitórios com 7,63m² cada.

As unidades serão edificadas na Chácara 264, no Bairro Bela Vista na cidade de Xanxerê/SC.

1.2. Obrigações da Contratada:

Para a fiel observância e perfeita execução dos serviços, a  CONTRATADA  deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obrigar-se-á a prestar assistência técnica e administrativa, com finalidade de executar os trabalhos no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais, além de fornecer e conservar no canteiro de obras, os equipamentos mecânicos e o ferramental indispensável ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como, todos os materiais necessários e mão de obra adequada à natureza dos serviços.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a formação do quadro de funcionários.

A guarda dos equipamentos e ferramentas, bem como, a guarda dos materiais necessários para a execução da obra ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo a Prefeitura Municipal ressarcimento algum devido à perda ou roubo dos materiais necessários, bem como a perda ou estrago de qualquer equipamento ou ferramenta.

Ficará ainda a cargo da CONTRATADA, o fornecimento e registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), referente à execução da obra.

Enfim, as obrigações da CONTRATADA vão desde a instalação do canteiro de obras até a entrega final e definitiva da construção, em pauta no item 1.1. Objeto.

1.3. Obrigações da Prefeitura Municipal

Caberá a Prefeitura Municipal de Xanxerê, o fornecimento de:

- Projeto Arquitetônico;

- Projetos de Instalações hidro-sanitárias;

- Projeto Instalações Elétricas.

A Prefeitura Municipal de Xanxerê fornecerá uma pasta completa, composta de 02 (duas) vias de projeto aprovado,  cópia do Memorial Descritivo e demais projetos que fizerem necessários.

Fica a cargo da Prefeitura, o fornecimento e Registro das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART), no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), referente aos projetos da obra.

À Prefeitura Municipal de Xanxerê, através de seu departamento técnico, cabe a fiscalização tanto dos serviços executados como da qualidade dos materiais empregados na obra podendo a mesma, em qualquer tempo, por a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, no que diz respeito à qualidade e/ou quantidade dos mesmos.

Cabe ainda à Prefeitura Municipal de Xanxerê, fornecimento de qualquer explicação necessária, advinda da falta de compreensão de qualquer explicação constantes nos projetos, bem como, qualquer orientação necessária para o bom andamento da obra.

1.4.Outras Considerações:

A  CONTRATADA deverá manter na obra, somente pessoal capacitado para o bom andamento da mesma.

Qualquer elemento pertencente à CONTRATADA que, a critério da Fiscalização, demonstrar incapacidade técnica, ou se portar indevidamente, criando dificuldades para um bom andamento dos serviços, deverá ser substituído num prazo de até 48 horas, a contar da data da notificação por escrito. Todo e qualquer material a ser aplicado na obra deverá ser de 1ª qualidade e submetido à prévia aprovação da fiscalização, podendo a mesma aprovar ou rejeitar o material em todo ou em parte.

Qualquer serviço que a critério da fiscalização, for julgado executado em desacordo com as especificações técnicas ou não tiver qualidade de execução satisfatória, quer quanto aos materiais aplicados, quer quanto à mão de obra empregada, será desfeito e refeito pela a CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Xanxerê.

Qualquer alteração no projeto ou nas especificações que se fizerem necessária, por motivos técnicos, deverá ser submetida à prévia aprovação da fiscalização.

02. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Demolição: O serviço de demolição das edificações existentes, bem como quaisquer estrutura a ser retirada, ficarão a cargo da CONTRATADA, que após a liberação pelo Depto. Técnico poderá iniciar o serviço.

2.2 Movimento de Terra: O serviço de terraplenagem será executado pela CONTRATADA de acordo com as especificações do Depto. Técnico.

2.3 Instalações Provisórias: A CONTRATADA deverá providenciar a instalação  provisória de água  e luz. O barracão da obra não será necessário executar, pois será utilizado o mesmo da Praça e do Centro Comunitário.

Todo o canteiro de obras deverá ser sinalizado, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes, garantindo o total isolamento e a segurança das pessoas e veículos que transitam pelo local, através de fitas de advertência.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal que deverá trabalhar nos serviços, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

Antes da remoção de qualquer árvore que for necessária para a execução da obra, a CONTRATADA deverá solicitar com a Secretaria de Políticas Ambientais da P.M.X, uma licença para Supressão de Vegetação (AuC) e traçar as possíveis compensações, sendo que somente após esta liberação a árvore poderá ser removida.

Deverão ser previstas, à custa da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços. Deverá ser confeccionada com chapa de aço galvanizado n°18 com dimensões de 2,00 x 1,50m.

2.4 Locações da obras: A locação das Unidades Habitacionais Isoladas deverá ser feita pela CONTRATADA, e os locais das edificações, serão indicados no projeto.

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de posicionamento, alinhamento, nivelamento ou de esquadro que venha ser constatado pela fiscalização.

A fim de evitarem-se tais erros, é fundamental que a CONTRATADA comunique a fiscalização quando da conclusão dos trabalhos de locação de cada Unidade Habitacional.

03.  FUNDAÇÕES

As fundações serão constituídas sapatas isoladas e vigas de baldrame.

As escavações para execução das sapatas deverão ser executadas até atingir um solo com resistência compatível com as cargas suportadas, observando um mínimo de 0,40m.

A fundação constará de:

- Após a abertura da cava, o solo da base da mesma será devidamente compactado e receberá um lastro de brita nº 01, com três cm de espessura, para regularização.

- Sapatas isoladas de concreto armado com # de aço de 6,3 mm cada 15 cm, seção de (60x60x20cm).

- Vigas de baldrame serão de concreto armado com dimensões de (10x30cm), armadas com 2 ferros de diâmetro 8 mm na face superior e 2 ferros de diâmetro de 10 mm na face inferior e estribos de 5.0mm espaçados a cada 15 cm, localizadas sob todas as paredes de alvenarias, conforme detalhe em planta.

- Todo o concreto armado empregado na obra deverá ter um Fck mínimo de 25 Mpa.

04.  IMPERMEABILIZAÇÕES

Na face superior e em 25%, (7,5 cm) das faces laterais das vigas de baldrame será aplicado 02 (duas) demãos de hidro-asfalto com intervalo de 24 horas entre cada aplicação, seguidas de pulverização com areia grossa seca sobre as vigas.

No banheiro deverá ser feita impermeabilização da área do Box com material betuminoso em no mínimo 2 demãos de pintura.

05.  ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os pilares serão com seção de 10x25cm armados com 4 ferros de diâmetro 10mm e estribo de 5.0 mm a cada 15cm, as cintas de respaldo (10x20cm) e cintas sobre oitões (10x15cm) e armadas com 4 ferros de 6,3 mm e estribos de 5.0 mm a cada 15cm, executados “in loco” com resistência mínima de 25 MPa.

06. ELEVAÇÕES

As elevações serão de alvenaria, de tijolos de 06 furos, de boa qualidade e sem requeima, assentados de cutelo com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:8 (c: a), com aditivo plastificante, na quantidade necessária conforme especificações do fabricante. A espessura da camada de argamassa de assentamento deverá ser no máximo 1,50 cm. As camadas devem ser niveladas, esquadrejadas, prumadas e alinhadas.

Em todas as janelas antes de completar a última fiada do peitoril deverão ser colocadas 2 barras de ferro 5.0 mm em toda extensão da parede.

Os peitoris deverão ter inclinação no lado externo de 5 % e deverão ser executados com argamassa 1:3 (c: am) e polidos com espátula de aço.

Em todas as portas e janelas, deverá ser feita uma verga de concreto de no mínimo 10 cm de espessura com 3 barras de ferro 6,3 mm com transpasse mínimo de 50 cm para cada lado do vão.

07. FORRO

O forro interno e dos beirais será executado em PVC com espessura de 8 mm e confeccionado dentro das normas.

Tal forro deverá ser pregado nas tesouras e no tarugamento, com pregos de bitolas adequadas. As emendas, quando necessárias, deverão ser feitas sob tarugamento, ou sob as tesouras. O tarugamento deverá ser executado com guias de 2,50x5,00 cm, de madeira de 1ª qualidade  seca e reta, e com espaçamento máximo de 50 cm.

08. REVESTIMENTOS DAS PAREDES

8.1 As paredes internas e externas serão revestidas com chapisco traço 1:3 com 0,5 cm de espessura e emboço paulista, com no mínimo 2 cm de espessura, com aditivo impermeabilizante e deverá ser executado de forma que a textura e coloração fiquem homogêneas. 	As janelas e portas deverão ser devidamente requadradas interna e externamente.

8.2 As paredes do banheiro serão revestidas com azulejo até o teto,  a mureta do tanque de lavar roupa (70x60 cm) acima do tanque  e a parede da cozinha com 1,20mx60cm sobre a pia.

Os azulejos deverão ser de boa qualidade, resistentes, impermeáveis, de espessura e cor clara uniforme e sem desigualdades de tamanho. As faces deverão ser perfeitamente planas e com arestas vivas, sem fendas, manchas ou falhas de cor estabelecida pela fiscalização. Serão rejeitadas peças empenadas, deformadas ou de superfície esmaltada granulada. A fixação dos azulejos será executada com argamassa colante e sistema de juntas a prumo. Os azulejos deverão ser cortados com ferramentas especiais, sendo rejeitadas as peças cortadas indevidamente, mesmo que já tenham sido fixadas na parede. Todos os azulejos deverão ser rejuntados com rejunte na cor cinza médio.

09. PAVIMENTAÇÕES

9.1 Antes da pavimentação propriamente dita a CONTRATADA deverá fazer a regularização do solo, aterro necessário e compactação em todos os locais destinado a pavimentação.

Posteriormente será colocada uma camada de 3cm de areia industrial umedecida e compactada.

9.2 Contrapiso em concreto desempenado: Será executado em toda a construção um contrapiso em concreto desempenado com resistência mínima de 25Mpa com espessura de 6cm, sendo que o mesmo deve estar totalmente  nivelado e desempenado para posterior  assentamento da cerâmica.

9.3  Piso Cerâmico: Será executado piso cerâmico em todos os locais de acordo com o projeto arquitetônico. Será utilizado piso de primeira qualidade tipo extra, de cor clara e deverá ser aceito pelo departamento técnico da PMX antes da sua colocação. O rejunte será da cor semelhante ao piso e deverá ser antimofo e impermeável.

A argamassa de assentamento deverá ser própria para o local. Onde houver piso cerâmico e não houver azulejo o rodapé também será cerâmico do mesmo piso.

9.4 No perímetro externo da casa, após o solo devidamente compactado e nivelado, será colocada uma camada de 5 cm de brita nº 01 com 70 cm de largura.

10. COBERTURA

10.1 A cobertura será executada com telhas de fibrocimento, espessura de 6 mm, com caimento conforme projeto.

10.2 A estrutura do telhado será executada com tesouras duplas de madeira, executadas com meia tábuas nas dimensões de 2,5 x 15 cm. Tal estrutura deve ser feita com madeira seca, reta, sem rachadura, sem nós ou outros defeitos que venha a desclassificar a madeira, sendo que os caibros onde será fixado a cobertura, deverão ter dimensões de 6 x 5 cm. Toda a madeira a ser utilizada, na confecção da cobertura, deverá ser de pinho, nova, de 1ª qualidade, sendo vetado o reaproveitamento.

10.3 Telhamento: Na cobertura será utilizado telhas fibrocimento 6mm, sem peças empenadas ou trincadas que serão parafusadas sobre os caibros fixadas de acordo com o manual do fornecedor. Serão utilizadas cumeeiras de fibrocimento.

11. ESQUADRIAS

11.1 As janelas serão todas metálicas e deverão seguir as dimensões e localização de projeto. Na fabricação das mesmas, deverá ser observado o emprego de mão-de-obra especializada, de material novo, isento de ferrugem, perfeitamente desempenhado, sem defeito de fabricação e de 1ª qualidade.

As janelas de correr e basculantes, conforme marcação em projeto serão metálicas. As janelas de correr, nas dimensões de 1,20 x 1,00m, sendo duas folhas móveis e duas fixas,  feitas com cantoneira ¾ x 1/8” , perfis T, perfil L, perfil Z ( todos de chapa nº 18), com soleira, roldana e jogo de puxadores.

A janela basculante será de 0,60 x 0,60m em cantoneiras metálicas , feitas com cantoneira ¾ x 1/8” , perfis T, perfil L, perfil Z ( todos de chapa nº 18), com soleira, com três vitrôs, sendo dois fixo e um basculável.

O conjunto de roldanas deverá ser de ferro de boa resistência que permita um perfeito funcionamento, com os puxadores cromados com porta cadeado.

Na colocação das aberturas tomar-se-á cuidado com limpeza, o nivelamento, o esquadro, e o prumo das mesmas, para garantir o perfeito funcionamento após sua colocação.

11.2 A porta de entrada será de ferro com chapa de aço de uma folha, sendo com chapa de ferro frisada de espessura mínima de 0,65mm, e em sua parte superior com divisão horizontal e vidros. As portas internas serão semi-oca chapeada com laminas em madeira de boa qualidade, conforme dimensões do projeto.

Na fabricação das portas deverá ser observado o emprego de mão-de-obra especializada, empregar-se-á material novo, isento de ferrugem, perfeitamente desempenado, sem defeito de fabricação e de boa qualidade.

Na colocação tomar-se-á o cuidado necessário para garantir o prumo e o nível das portas para seu perfeito funcionamento, depois de devidamente fixadas.

11.3 As fechaduras externas, serão do tipo cilíndrica, de maçaneta, espelho, de aço cromado de boa qualidade; e as internas, do sanitário, e quartos serão do tipo maçaneta com fechadura comum de qualidade semelhante à cilíndrica.

12. VIDROS

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com o especificado no projeto. Os vidros devem ser, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se sempre que o possível o corte na obra.

Será utilizados nas esquadrias, vidro tipo liso com espessura de 3 mm, com exceção da esquadria do sanitário que será utilizado vidro do tipo canelado com espessura de 3mm, fixados com massa para vidro, com emprego de mão-de-obra especializada.

13. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA

13.1 Observar NBR 5626/98 para instalação de água fria, devendo os serviços correspondentes atender a mesma.

Canalizações: Serão de PVC soldável,  linha hidráulica predial, diâmetro 25mm e 32 mm conforme projeto. Nas ligações das torneiras, engates e aparelhos serão utilizadas conexões azuis, com bucha de latão, os registros de gaveta serão de PVC com acabamento bruto.

As canalizações de PVC da linha hidráulica não poderão passar sob o contra piso.

A CONTRATADA deverá também executar o ramal de entrada d’água da rua completo, (c/ hidrômetro), conforme as normas da Casan. Tais tubulações e conexões deverão ser de 1ª qualidade.

13.2 Observar NBR 8160/99 para instalações de esgoto sanitário, devendo os serviços correspondentes atender a mesma.

A instalação do esgoto sanitário será de tubos e conexões de PVC rígido para esgoto predial soldável com ponta de bolsa de 1ª qualidade, observando-se sempre a declividade mínima de 1% para o escoamento do esgoto. Tais tubulações e conexões deverão ser de 1ª qualidade.

13.3 A caixa de gordura será de alvenaria de tijolos maciços ao chato sobre lastro de concreto magro de 6 cm de espessura, nas dimensões de 50x50 cm internamente, com profundidade mínima de 50 cm, revestida com chapisco e massa única com espessura de 15 mm no traço 1:3, cimento e areia média, com tampa de concreto armado com uma malha de ferro 5 mm cada 15 cm, a qual deverá ter espessura mínima de 6 cm.

13.4 A caixa inspeção, será de alvenaria de tijolos maciços ao chato sobre lastro de concreto magro de 6 cm de espessura, nas dimensões de 50x50 cm internamente, com profundidade mínima de 50 cm, revestida com chapisco e massa única com espessura de 15 mm no traço 1:3, cimento e areia média, com tampa de concreto armado com uma malha de ferro 5 mm cada 15 cm, a qual deverá ter espessura mínima de 6 cm.

13.5 Deverá ser instalado um sistema compacto de tratamento de esgoto em polietileno com tanque séptico e filtro anaeróbio com capacidade de 295 litros cada, com reator anaeróbio de fluxo ascendente, com eficiência no combate a poluição (dbo) de no mínimo 70%, instalado seguindo normas do fabricante.

A CONTRATADA deverá prever também a execução de um sumidouro confeccionado com tubo de concreto de 30cm de diâmetro  e  tampa de concreto armado com espessura de 8cm. O poço sumidouro será provido com brita nº 04, conforme detalhe em anexo, e em sua base uma camada de no mínimo 50cm com brita nº 02.

A presente solução para o destino das águas servidas foi necessário tendo em vista que no local não existe rede coletora de esgoto.

14.   APARELHOS, METAIS  E DETALHES SANITÁRIOS

14.1 O lavatório será do tipo com coluna, fixado na parede, de louça cor branca de 1ª qualidade, terá torneira metálica de boa qualidade.

14.2 A bacia sanitária será do tipo convencional de louça cor branca de 1ª qualidade com assentos e descarga suspensa. Tal bacia sanitária será fixada por meio de parafusos adequados e rejuntada com rejunte da mesma cor da louça.

14.3 O tanque da área externa será em concreto nas dimensões mínimas de 0,70 x 0,50 m e altura de 30cm, será fixado por meio de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

14.04 A papeleira será cromada de 1ª qualidade fixada com parafusos e buchas nº 6.

14.05 A saboneteira do sanitário será cromada, fixada com parafusos e buchas nº 6.

14.06 Os porta toalhas deverá ser de acrílico ou PVC de 1ª qualidade.

14.07- As torneiras para as pias e tanque serão de parede, com bica fixa, de tamanho médio, de metal de boa qualidade.

14.08 O registro de pressão do banho será de metal e o registro de gaveta geral, de PVC  ambos de 1ª qualidade.

14.09 O reservatório será de fibra, com capacidade para 300 litros d’água, instalado em local definido no projeto.

14.10 No banheiro, a CONTRATADA deverá instalar barras de auxílio para deficiente físico conforme local indicado em projeto. Estas barras deverão ser metálicas com acabamento cromado, obedecendo a NBR 9050.

15. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15.1 Os Ramais de entrada de energia serão individuais, com instalação de um poste particulares tipo duplo “T” com altura de 9 metros, no alinhamento dos terrenos  sendo o medidor padrão monofásico, instalado nos mesmos, obedecendo as Normas da Concessionária Local, (Iguaçu Energia).

15.1.1 Os Ramais de ligação serão aéreos, com interligação através de isolador tipo pimentão, instalados no ponto mais alto do espelho frontal do telhado.

Os condutores da entrada serão um para a fase e um para o neutro. A seção destes condutores será de 10,0 mm2 – 750 V com disjuntor de proteção de 40 Aº.

15.1.2 A entrada se serviços de energia deverá ser entregue completa, se acordo com as normas da Concessionária Local e com as especificações do projeto elétrico.

15.2 PARA CADA UNIDADE HABITACIONAL:

15.2.1 Proteção Geral: A proteção geral será feita por um disjuntor monofásico de corrente nominal 40 Aº, que será instalado dentro da Caixa de Medição.

15.2.2 Centro de Distribuição: será embutido e deverá ter capacidade mínima para alojar 5 (cinco) disjuntores monofásicos.

15.2.3 Aterramento no Ponto de Medição de Energia: será feito através de uma haste de aterramento de 2.400 mm por 5/8’’, porém não sendo obtido à reatância mínima de 10 homs, este número deverá ser acrescido de tantas hastes quanto forem necessárias.

15.2.4 Aterramento do Centro de Distribuição: Para maior segurança e funcionamento, será obrigatório o aterramento do CD, a fim de garantir a inexistência de tensões residuais no sistema elétrico.

15.2.5 Iluminação, Tomadas e Interruptores: O sistema de iluminação será constituído, na sua totalidade de lâmpadas incandescentes, em suportes de porcelana, fixados por parafusos no teto da edificação.

Nas descidas de tomadas e interruptores serão eletrodutos flexíveis tipo mangueira corrugada de 1ª qualidade embutidos em alvenaria, até a caixa de saída de PVC. As tomadas e interruptores, definidos no projeto, serão de 1ª qualidade, cujo espelho em termoplástico na cor branca.

O circuito do chuveiro será independente com fio de cobre de Ø 6mm² com isolamento termoplástico mínimo de 750V devidamente aterrado.

O chuveiro deverá ser de  4 temperaturas (fria, econômica,quente e super quente) com potencia de 5000 watts.

O chuveiro e as tomadas da cozinha deverão ter aterramento. A fiação deverá ser colorida, para melhor identificação dos fios fase, neutro, retorno e aterramento.

A casa deve ser entregue com todas as lâmpadas e chuveiro instalados.

16. PINTURA

16.1 As portas internas de madeira, o espelho do beiral (acabamento abas telhado) e esquadrias de metal, deverão receber pintura em tinta esmalte sintético brilhante em no mínimo duas demãos, ou quantas forme necessárias para o perfeito recobrimento. As portas internas deverão receber pintura em cor clara e o beiral na cor a ser definida pelo Depto. Técnico da P.M.X.

16.2  Pintura Interna e Externa: Antes da pintura, a superfície deverá estar isenta  todas as impurezas e imperfeições existentes para posterior aplicação de selador acrílico. A pintura será com tinta acrílica semi brilho, em quantas demãos forem necessárias até seu perfeito cobrimento.

- LIXEIRAS

Em cada unidade, junto ao alinhamento, serão feitas lixeiras compartimentadas,  lixo orgânico  e lixo seco reciclável, com dimensões 75x50x60cm, metálica, confeccionada com aço carbono diâmetro de 5/16” e espaçamento máximo de 10cm, conforme detalhamento e locação em  projeto.

- LIMPEZA FINAL

A obra devera ser entregue limpa tanto interna como externamente, livre de  entulhos,  ferramentas, andaimes, sobra de material, que deverão ser totalmente removidos do terreno, ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.

- DECLARAÇÕES FINAIS

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência, e aprovadas pelo Depto. Técnico da P.M.X, devendo os produtos apresentarem desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras”.

- OBSERVAÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar A.R.T de execução, antes do início da obra devidamente anotada e quitada no Crea-SC, e aprovados nos órgãos competentes.

Deverá providenciar também a Matrícula junto ao INSS, o Alvará de Licença para construção antes do início da obra, e o competente C.N.D. junto ao INSS após o término da obra, solicitando o HABITE-SE junto a Prefeitura, sem os quais não será efetuado o pagamento da última parcela do pagamento da obra.

A CONTRATADA deverá apresentar diário parcial de obra assinado pelo responsável para recebimento da parcela correspondente

O pagamento das parcelas será efetuado através de medição executada por responsável técnico do Departamento de Obras da Prefeitura, em função da porcentagem de item de serviço concluído e em condições de aceitabilidade e de acordo com a correspondente cópia do diário de obra fornecido pela empresa executora a P.M.X.

Xanxerê/SC , 22 de setembro de 2011.