M E M O R I A L  D E S C R I T I V O

CONSTRUÇÃO DE 32 GAVETAS MORTUÁRIAS

Bairro Vista Alegre

X a n x e r ê - SC

Área a construir: 23,10 m²

Muro a reconstruir: 10,00 m²

01.  LOCALIZAÇÃO

  - Local: As gavetas mortuárias será construídas em blocos, sendo que nesta etapa será executado 2 blocos com 16 gavetas,  num total de  32 gavetas. Os blocos serão edificados em lugar específico no terreno do cemitério municipal de Xanxerê – SC.

02.   CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 As gavetas possuem paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos revestidas com chapisco, reboco e massa única, tanto interno como externo.

A estrutura será com laje de concreto armada maciça. As gavetas possuirão dimensões internas de 80 cm de altura por 55 cm de altura e 250 cm de profundidade (conforme projeto).

03.  FUNDAÇÕES

3.1 Vigas de fundação: Serão de concreto armado, apoiado diretamente sobre o solo, sem forma de fundo, com 20 cm de altura e 40 cm de largura, com um “colarinho” de 10 cm de altura por 15 cm de largura, funcionando assim como uma sapata corrida e no outro sentido vigas 15x30cm apoiadas diretamente no solo (conforme projeto estrutural). A armadura deverá estar devidamente amarrada, bem como os estibos devem ter o espaçamento correto.

A resistência ä compressão do concreto, após os 28 dias, deverá alcançar resistência mínima 20 Mpa.

Deverá ser observado o projeto estrutural em todos os seus detalhes.

04.  LAJE DE FUNDO (Piso Armado)

4.1 O terreno deverá ser devidamente nivelado e compactado em camadas de 15 cm, sendo concretado um piso de concreto com espessura mínima de 8 cm, devendo possuir uma malha com 30 cm de lado constituída de barras de aço CA 60 de diâmetro 5.0 mm e resistência à compressão do concreto, após os 28 dias, deverá alcançar 25 Mpa.

05.  PAREDES

5.1 Alvenaria: As terão espessura de 15cm, com tijolos de 6 furos colocados  "a chato". Traço da argamassa de elevação: 1:2:6  (cimento: cal hidratada: areia).

Os tijolos deverão ser de boa qualidade, com bom cozimento, devendo ser aprovados pela fiscalização antes de sua aplicação.

As paredes deverão estar perfeitamente alinhadas e niveladas, caso contrário poderá ser recusado pela fiscalização, neste caso as paredes condenadas deverão ser demolidas e refeitas as expensas do construtor.

06. ESTRUTURA

6.1 Laje Maciça: Será utilizada laje de concreto armado maciça, a qual receberá uma camada de concreto e será assentada sobre a alvenaria de elevação, devendo possuir uma malha de  diâmetro 6.3 mm  espaçada a cada15 cm, devidamente ponteadas com o uso de arame recozido, impedindo assim o deslocamento das barras durante a concretagem.

A laje deverá ter um caimento de 3% para o fundo da gaveta, onde lá haverá um rebaixo para depósito de líquidos. A laje iniciará com 12 cm, poderá ficar com 5 cm de espessura.

O concreto da última laje deverá ser acabada de modo a possuir um desnível de 3% no sentido dos fundos do bloco de modo a permitir o escoamento das águas pluviais, de modo que não ocorra formação de poços d’água.

A resistência à compressão do concreto, após os 28 dias, deverá alcançar 25 Mpa.

Deverá ser observado o projeto estrutural em todos os seus detalhes.

Obs.: Não poderá de forma alguma quaisquer aberturas entre a alvenaria e a laje maciça, para evitar passagem de cheiro.

07. REVESTIMENTOS

7.1 Revestimento das paredes: Tanto internamente como externamente deverão ser chapiscadas e rebocadas com reboco massa única. Á argamassa será adicionado aditivo de impermeabilização, nas proporções recomendadas pelo fabricante.

08. RECEBIMENTO DA OBRA

08.1 A obra somente será recebida pela Prefeitura livre de todos os entulhos e restos de construção e após laudo do departamento competente assinado pelo Engenheiro Fiscal atestando as perfeitas condições técnicas e de funcionamento da obra.

09 – MURO DE CONTENÇÃO

9.1 Deverá ser executado muro de arrimo com pedras argamassadas traço 1:4 com dimensões prevista em projeto.

10.   OBSERVAÇÕ S

10.01    A empresa executora deverá ter o respectivo responsável técnico no quadro da empresa que deverá emitir A.R.T. de execução do projeto licitado sendo devidamente anotada e quitada pelo CREA-SC, deverá ser feito e entregue mensalmente o diário de obra.

Xanxerê-SC, 01 de Outubro de 2014.

Engº  Paulo Sergio Ferri da Silva

CREA nº 56.343-5  SC